Laufbahnbelag, in Anlehnung an Belagstype: A – gem. EN 14877:2013-12

**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

[info@regupol.de](mailto:info@regupol.de)

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis** | **Gesamt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | lfm. | Umlaufende Kantensteine, Entwässerungs‑ rinnen und angrenzende Bauteile mit Klebe‑ band und Folie vor Verschmutzung durch Kunststoffmasse schützen, inkl. Entfernen  und fachgerechter Entsorgung nach dem Kunststoffeinbau. | € | € |
| 2 | m² | Kunststoffbelag in Anlehnung an  EN 14877: 2013-12, wasserundurchlässig, liefern und fachgerecht einbauen.  **Produkt**:  **REGUPOL** **challenger PDF**  **Belagstype**:  In Anlehnung an A gem. EN 14877:2013-12  **Bezeichnung**:  strukturbeschichteter Belag  **Basisschicht**:  vorgefertigte **REGUPOL** Bahnenware lose auf Stoß verlegt inkl. Aufbringen eines dimensions-stabilisierenden Gewebes.  Dickentoleranz: max. +/- 0,2 mm  Zugfestigkeit: min. 0,7 N/mm²  Schichtdicke: ca. 10 mm  **Oberschicht**:  Polyurethan und EPDM-Granulat aufgespritzt.  Auftragsmenge: ca. 2,0 kg/m²  **Oberfläche**:  granulierte Struktur | € | € |

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis** | **Gesamt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | m² | **Farbe**:  Rot  **Gesamtdicke**:  ca. 13 mm | € | € |

**Summe: €**

**Untergrundvoraussetzung:**

Egalisierter, profilierter und hochverdichteter Tennenbelag.