Laufbahnbelag, Belagstype: E – gem. EN 14877:2013-12

**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis**  | **Gesamt**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m² | Untere gebundene Tragschicht für Kunststoffflächen, wasserundurchlässig, mit erhöhten Anforderungen gemäß DIN 18035-6, wie folgt herstellen:Asphaltart: AC 11 BN oder AC 16 TLBindemittelart: B 70/100Dicke: ≥ 40 mmVerdichtungsgrad: ≥ 95 %Ebenheit unter der 4-m-Richtlatte: 4 m ≤ 8 mmAnsonsten gelten die Anforderungen gem.DIN 18035-6, Tabelle 4 und 5. | € | € |
| 2 | m² | Obere gebundene Tragschicht für Kunststoffflächen, wasserundurchlässig, mit erhöhten Anforderungen gemäß DIN 18035-6, wie folgt herstellen:Asphaltart: AC 5 DL oder AC 8 DLBindemittelart: B 70/100Dicke: ≥ 25 mmVerdichtungsgrad: ≥ 95 / 97 %Ebenheit unter der 4-m-Richtlatte: 4 m ≤ 8 mmAnsonsten gelten die Anforderungen gem. DIN 18035-6, Tabelle 4 und 5. | € | € |
| 3 | lfm. | Umlaufende Kantensteine, Entwässerungs‑rinnen und angrenzende Bauteile mit Klebe‑band und Folie vor Verschmutzung durch Kunststoffmasse schützen, inkl. Entfernen und fachgerechter Entsorgung nach dem Kunststoffeinbau. | € | € |

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis**  | **Gesamt**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | m² | Kunststoffbelag gem. EN 14877:2013-12, wasserundurchlässig, liefern und fachgerecht einbauen.**Produkt**:**REGUPOL** **elite PUR****Belagstype**:E gem. EN 14877:2013-12**Bezeichnung**:Gießbelag, mehrlagig (Massivkunststoffbelag)**Basisschicht**:Polyurethan gegossen und Gummigranulat eingestreut, mehrlagig.Schichtdicke: ca. 10 mm**Oberschicht**:Polyurethan gegossen und EPDM-Granulat (Körnung: 1,0-4,0 mm) eingestreut.Schichtdicke: ca. 4 mm**Oberfläche**:EPDM-Granulat mit sichtbarer Spitze eingestreut.**Farbe**:Rot**Gesamtdicke**:ca. 14 mm | € | € |

**Summe: €**

**Laufbahn- und Segmentfläche: €**