Spielfeldbelag, Belagstype: B – gem. DIN V 18035-6

**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis**  | **Gesamt**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | lfm. | Umlaufende Kantensteine, Entwässerungs‑rinnen und angrenzende Bauteile mit Klebe‑band und Folie vor Verschmutzung durch Kunststoffmasse schützen, inkl. Entfernen und fachgerechter Entsorgung nach dem Kunststoffeinbau. | € | € |
| 2 | m² | Kunststoffbelag gem. DIN V 18035-6, wasserdurchlässig, liefern und fachgerecht einbauen.**Produkt**:**REGUPOL** **multicourt DLX****Belagstype**:B gem. DIN V 18035-6**Bezeichnung**:schüttbeschichteter Belag**Basisschicht**:Polyurethan gebundenes Gummigranulat, geschüttet.Schichtdicke: ca. 25 mm**Oberschicht**:Polyurethan gebundenes EPDM-Granulat, geschüttet.Schichtdicke: ca. 10 mm**Oberfläche**:EPDM-Granulat, flachgelagert | € | € |

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis**  | **Gesamt**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | **Farbe**:Rot**Gesamtdicke**:ca. 35 mm | € | € |

**Summe: €**

**Spielfeldfläche: €**