**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis**  | **Gesamt**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m² | Fallschutzplatte **REGUPOL playfix FX (Synthesekauschuk)**nach DIN EN 1177:2008 (HIC 1000)liefern und verlegen.Freie Fallhöhe bis \_\_\_\_ MeterAbmessung: 1.000 x 500 mm  (mit Scheinfuge bei 500 mm)Stärke: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mmFarbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /schwarz  (zweischichtig) Material: Basisschicht: PUR-Bindemittel,  Komponenten aus Synthesekautschuk Deckschicht: PUR-Bindemittel,  Komponenten aus Synthesekautschuk (eingefärbt)

|  |
| --- |
| Wasserdurchlässigkeit: (DIN 18035-6) ca.0,7 cm/sek.Zugfestigkeit: (DIN EN ISO 1798) ca.1,00 N/mm²Reißdehnung: (DIN EN ISO 1798) ca. 75 %;95 %Weiterreißfestigkeit: (DIN ISO 34-1B) ca.7,0 N/mm Druckspannung bei 20% Verformung: (DIN EN ISO 3386-2) ca. 0,15 N/mm²Kritische Fallhöhe (HIC): (DIN EN 1177) ca. 1,35 m - 3,00 mHitzebeständigkeit: bis ca. 80°C, kurzfristig bis ca. 100°CBrandverhalten: (DIN EN 13501-1) Klasse E |

 | m² | € |

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis**  | **Gesamt**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | m² | **Verlegeversion I****mit Dübelstecksystem** Verlegt auf einem ungebundenen Untergrundaus verdichtetem Frostschutzmaterial(ortsüblich, z. B. 0/45 oder 0/32 mm),Dicke ca. 30 cm plus einem Feinplanum(z. B. ca. 2-3 cm) aus einem Sand-/Splittgemisch (0/5 oder 0/8 mm)Die Verlegung erfolgt per Dübel-Stecksystem (bis Plattenstärke 50 mm).Randbegrenzung notwendig.  | m² | € |
| 2.1 | m² | Ab einer Plattenstärke von 75 mm erfolgt die Verlegung zusätzlich zum Stecksystem per Fugenverklebung mit einkomponentigem PUR Kleb-DichtstoffVerbrauch: 1 Kartusche (310 ml) für  ca. 3 m² | Kartuschen | € |
| 2.2 | lfm. | **Einfassung/ Umrandung** aus z. B. **REGUPOL** Randeinfassungen mit Betonrückenstütze gesetzt. **REGUPOL playfix edging**Abmessung: 1.000 x 250 x 50 mm Farbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | lfm. | € |
| 3 | kg | **Verlegeversion II** **auf Beton-/ Asphaltuntergrund**Verlegt per punktueller Verklebung mit zweikomponentigem PUR Klebstoff auf einem planebenen, trockenen Beton- /Asphaltuntergrund Verbrauch ca. 1 kg/m² | kg |  |

**Summe: €**