**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis**  | **Gesamt**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m² | Verbundpflaster **REGUPOL playfix VB**liefern und verlegen.Material: PUR-Bindemittel, Komponenten  aus Synthesekautschuk (eingefärbt)Abmessung: 200 x 160 mmStärke: 43 mmFrom: BehatonFarbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Zugfestigkeit: (DIN EN ISO 1798) ca. 1,30N/mm²Reißdehnung: (DIN EN ISO 1798) ca. 80%Weiterreißfestigkeit: (DIN ISO 34-1) ca. 10,0 N/mmDruckspannung bei 20% Verformung: (DIN ENISO 3386-2) ca. 0,90 N/mm²Hitzebeständigkeit: bis 80°C, kurzfristig bis100°CBrandverhalten: (DIN EN 13501-1) Klasse E | m² | € |
| 2 | m² | **Verlegung** Verlegt auf einem ungebundenen Untergrundaus verdichtetem Frostschutzmaterial(ortsüblich, z. B. 0/45 oder 0/32 mm),Dicke ca. 30 cm plus einem Feinplanum(z. B. ca. 2-3 cm) aus einem Sand-/Splittgemisch (0/5 oder 0/8 mm)Dicht an dicht verlegt, abgerüttelt und abgesandet. | m² | € |

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis**  | **Gesamt**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | lfm.  | **Einfassung/ Umrandung** aus z. B. **REGUPOL** Randeinfassungen mit Betonrückenstütze gesetzt. **REGUPOL playfix edging**Abmessung: 1.000 x 250 x 50 mmFarbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | lfm. | € |

**Summe: €**